| Таблица 2 СТО -01393674-007-2015 Стр. 17 СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Грунтовочный слой |  | Промежуточный слой |  | Финишный слой |  | Ориентир толщина системы ПК, мкм | Срок службы системы ПК | Макроклиматический район по ГОСТ 15150 |
|  | Марка | Ориентир. толщина, мкм | Марка | Ориен. тир. толщина, мкм | Марка | Ориентир. толщина, мкм |  |  |  |
| 199 | ФЕРРА® ЭП-018 | 90-100 |  |  | ФЕРРА° УР-720 | 50-70 | 140-180 | Средний (5-15лет) | УХЛ 1 |
| 200 | ФЕРРА® ЭП-018 | 70-90 | ФЕРРА® ЭП-718 | 90-110 | ФЕРРА° УР-720 | 55-65 | 215-265 | Большой (более 15 лет) | УХЛ1 |
| 201 | ФЕРРА® 1006-ЭКСПРЕСС | 70-90 |  |  | ФЕРРА° 1006-ЭКСПРЕСС | 70-90 | 140-180 | Средний (5-15лет) | УХЛ1 |